**Техническое задание на поставку рентгеновской пленки**

**для нужд НУЗ «Узловая поликлиника на ст.Орехово-Зуево ОАО «РЖД»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Техническая характеристика** | **Ед.изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Рентгеновская пленка синечувствительная Формат 18\*24 см | Пленка рентгенографическая медицинская синечувствительная. Пленка двустороннего полива, на окрашенной в голубой цвет полиэфирной основе. Пленка чувствительна в синей, фиолетовой и ультрафиолетовой области спектра. Характеристики пленки при автоматической обработке пленки в реактивах:  Чувствительность пленки (S0,85) - не менее 950 Р-1;  Градиент контрастности (g) - не менее 2,6;  Плотность вуали (D0) - не более 0,07  Максимальная плотность (Dmax) - не менее 2,90  Ширина пленки 18 см, длина 24 см. Количество в упаковке не менее 100 листов. | Упаковка | 4 |
| 2. | Рентгеновская пленка синечувствительная Формат 24\*30 см | Пленка рентгенографическая медицинская синечувствительная. Пленка двустороннего полива, на окрашенной в голубой цвет полиэфирной основе. Пленка чувствительна в синей, фиолетовой и ультрафиолетовой области спектра. Характеристики пленки при автоматической обработке пленки в реактивах:  Чувствительность пленки (S0,85) - не менее 950 Р-1;  Градиент контрастности (g) - не менее 2,6;  Плотность вуали (D0) - не более 0,07  Максимальная плотность (Dmax) - не менее 2,90  Ширина пленки 24 см, длина 30 см. Количество в упаковке не менее 100 листов. | Упаковка | 3 |