**Техническое задание**

1. **Общие требования к условиям предоставления продукции**
   1. По заказу ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Орехово-Зуево», поставщик поставляет гидроизоляционную полимерно-битумную мастику.
   2. Поставляемая продукция должна быть новой, прежде не используемой, производства не ранее 2022 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям, указанным в п.3.
   3. Техническая документация (паспорт, сертификаты соответствия, сертификаты качества) должна быть выполнена на русском языке и предоставлены в полном объёме.
   4. Поставка продукции осуществляется транспортом поставщика по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Ленина д. 22
2. **Объёмы и сроки поставок**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Ед.  Изм. | Кол-во |
| 1 | Гидроизоляционная полимерно-битумная мастика | л | 1560 |

1. **Технические требования**
   1. Продукция по своим характеристикам должна соответствовать всем требованиям заказчика.
   2. Средства измерений должны иметь действующие свидетельства о поверке.
   3. На поставляемой продукции должна быть отчетливо видна маркировка, содержащая:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- условное обозначение;

- год выпуска;

* 1. Основные параметры продукции (необходимо обязательно указать):
  2. Требования к упаковке продукции – в плотно закрытой таре.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | Норма |
| 1 | Расход, кг/м2 | 1,5 |
| 2 | Время полного высыхания мастичного слоя, ч | 9,2 |
| 3 | Массовая доля нелетучих веществ, % | не менее 59 |
| 4 | Условная прочность МПа | не менее 1,7 |
| 5 | Относительное удлинение, % | не менее 920 |
| 6 | Твердость по Шору, А | 55 |
| 7 | Температурный предел хрупкости, °С | не ниже -30 |
| 8 | Теплостойкость в течение 2х часов, °С | не ниже 85 |
| 9 | Температура размягчения, °С | не ниже 110 |
| 10 | Теплостойкость, °С | не ниже +85 |
| 11 | Морозостойкость, цикл | 200 |
| 12 | **Показатели пожароопасности:** |  |
| 13 | Группа горючести, класс | ГЗ |
| 14 | Группа воспламеняемости, класс | В2 |
| 15 | **Прочность сцепления с основанием:** |  |
| 16 | Бетон, Мпа | не менее 1,1 |
| 17 | Металл, Мпа | не менее 1,5 |
| 18 | Рулонный материал-рулонный материал, МПа | не менее 0,9 |

1. **Правила приемки продукции**
   1. Приемка товара производится при наличии товарной накладной (ТОРГ 12) или универсального передаточного документа.  
      Товарная накладная (ТОРГ 12) или универсальный передаточный документ подписывается уполномоченным представителем Заказчика в день поставки товара.
   2. Приемка товара по количеству и качеству производится Заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.
   3. Поставщик несет полную материальную ответственность за товар до момента передачи товара Заказчику.
2. **Требования охраны окружающей среды**
   1. Поставляемая продукция должна быть экологически безопасна и не должна наносить вред окружающей среде.
3. **Гарантийные обязательства** 
   1. Изготовитель (поставщик) гарантирует качество продукции в соответствии с требованиями настоящего технического задания.
   2. Гарантийный срок хранения поставляемой продукции - 18 месяцев.
   3. Гарантийные обязательства оформляются отдельным пунктом в договоре.